|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Initial length | Final length |
| 1st Sample | 23.918 mm | 23.399 mm |
| 2nd Sample | 25.841 mm | 25.461 mm |
| 3rd Sample | 24.600 mm | 24.469 mm |